عنوان پروژه:

کاربرد نانوذرات در عملکرد دیرگدازها

رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی و معدنی

چکیده:

در این پروژه به بررسی اثر نانوذرات بر خواص مکانیکی و شیمیایی دیرگدازها میپردزیم.در این پروژه ابتدا به بیان مقدمهای در باره دیرگدازها و نیز نانو و نانوفناوری میپردازیم سپس به پژوهشهای محققان دیگر در این زمینه اشاره میکنیم.بعد یک روش ازمایشگاهی به منظور تولید دیرگدازها ارائه میشود و در نهایت اثر افزودن نانو ذرات مختلف بر روی دیرگدازهای منیزیم-دولومیتی مورد بررسی قرار میگیرد.در این بررسی خواص مکانیکی و شیمیایی دیرگدازها ائم از دانسیته بالک، تخلخل ظاهری، مقاومت خردایش سرد ، مقاومت هیدرتاسیون و مقامت در برابر شوکهای حرارتی برای نمونههای دیرگداز در حالتی که هیچ افزودنی ندارند با حالتی که به ان نانوذرارت اضافه شده است را مورد مقایسه قرار میدهیم.در نهیت می توان از این مقایسهها نتیجه گرفت که افزودن نانو ذرات به دیرگدازهای منیزیم – دولومیتی همواره باعث بهبود خواص ذکر شده میشود.

کلمات کلیدی: نانو فناوری، نانو ذرات Al2O3  ،MgAl2O4  ،Fe2O3 وCr2O3  ،دیرگدازهای منیزیم دولومیتی،اثر نانوذرات بر خواص مکانیکی و شیمیایی نانوذرات

فهرست  مطالب

1-1-فصل اول (مقدمه):	2

2-1-دیرگدازها	2

1-2-1-ساختار فازی مواد دیرگداز	3

1-2-3-مواد تشکیل دهنده دیرگدازها	4

1-2-4-کاربرد دیرگدازها	4

1-3-نانو	5

4-1-نانو فناوری چیست؟	6

5-1-دیرگدازهای دولومیتی	7

فصل دوم(مروری بر منابع)	9

1-2-مقدمه	10

2-2-تعاریف، اصول و مبانی نظری	10

1-2-2-خواص دیر گدازها	10

2-3-مروری بر ادبیات موضوع	12

فصل سوم(نتایج و تفسیر آن)	15

1-3-مقدمه	16

2-3-اثر افزودن نانوذرات به دیرگدازهای منیزیم-دواومیت	16

1-2-3-اثر افزودن نانوذرات Al2O3 به دیر گدازهای منیزیم-دولومیت	17

2-2-3-اثرات افزودن نانو ذرات اکسیدهای سه ظرفیتی به دیر گدازهای منیزیم-دولومیتی	24

3-2-3-اثرات افزودن نانوذرات MgAl2O4 بر روی خواص دیرگدازهای منیزیم دولومیتی	29

فصل چهارم(جمع بندی)	33

1-4-مقدمه	34

2-4 - جمع بندی	34

1-2-4-مقاومت هیدر تاسیون	34

2-2-4-دانسیته بالک وتخلخل ظاهری	34

3-2-4-مقاومت خردایش سرد	35

4-2-4-مقاومت در برابر شوکهای حرارتی	35

3-4-شرکتها و کارخانجات تولید کننده دیرگداز در ایران:	35

مراجع:	38

فهرست اشکال

figure 1-3:Phase analysis (XRD) for the sample with and without nano alumina.	17

Figure 2-3:SEM images of the samples containing a) 2 wt%, b) 4 wt%, c) 6 wt%, and d) 8 wt% nano alumina.	18

Figure 3-3: Hydration resistance changes of samples containing alumina	19

Figure 4-3:Variation of the bulk density of samples without and with alumina particles	20

Figure 5-3:The changes in apparent porosity of samples without and with alumina particles	21

Figure 6-3:Variation of the cold crushing strength of magnesite-dolomite refractories which contain alumina	22

Figure 7-3: Thermal shock resistance improvement of the magnesia-dolomite refractories by addition of alumina particles	23

Figure 8-3: Effect of nanoparticles addition on the improvement of magnesite-dolomite specimens hydration resistance	25

Figure 9-3:Variation of the  bulk density of the magnesite-dolomite refractory specimens as a function of nanoparticles addition	26

Figure 10-3:Variation of the apparent porosity of the magnesite dolomite refractory specimens as a function of nanoparticles addition	26

Figure 11-3:Variation of the cold crushing strength of the magnesite-dolomite refractory specimens as a function of nanoparticles addition.	28

Figure 12-3: Density of MgO-CaO refractory as a function of nano spinel content	29

Figure 13-3:porosity of MgO-CaO refractory as a function of nano spinel content	30

Figure 14-3:Cold crushing strength of the MgO-CaO refractory as a function of nano spinel content........................................................................ 32

فهرست جداول

جدول 1-3:مواد اولیه و فرمولاسیون مورد استفاده برای دیر گدازهای ریختنی الومینا-اسپینلی	16

جدول 2-3:خواص و ویژگیهای نانو الومینای مصرفی	16

جدول 1-4: شرکتها کارخانجات تولید کننده مواد دیرگداز در ایران	35

# فصل اول

# مقدمه

## 1-1-مقدمه:

در این تحقیق کابرد نانو ذرات مواد مختلف در ارتقائ کیفیت و عملکرد دیر گدازها مورد بررسی قرار گرفته است.

در ابتدا مختصرا در مورد دیرگدازها و انواع انها و کاربردهای انها توضیح میدهیم.

2-1-دیرگدازها:

دیرگدازها مواد غیرآلی، غیر فلزی و مقاوم در برابر حرارت هستند که این مواد می توانند در مقابل عوامل ساینده و یا خورنده در دماهای بالا مقاومت کنند. این عوامل خورنده و یا ساینده می توانند در حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. به خاطر وجود شرایط متنوع محیطی، انواع متنوعی از دیرگدازها با خواص متفاوت ساخته شده اند. دیرگدازها از مواد پخته شده، مواد شیمیایی و انواع چسب های کربنی(بایندرهای کربنی) تشکیل شده اند. این مواد دارای گستره شیمیایی متنوع هستند و دارای اشکال مختلفی نیز هستند. (ترکیب شیمیایی و اشکال استفاده

از دیرگدازها بر اساس کاربردهای گوناگون انها تعیین میشود).

مواد دیرگداز دارای مقاومت حرارتی هستند که در دماهای بالا پایدار هستند و خواص فیزیکی و شیمیایشان در این دماها حفظ میگردد.

مواد دیرگداز گران بها هستند و هرگونه خرابی در این مواد باعث افزایش زمان تولید،از بین رفتن ادوات و در برخی مواقع باعث از بین رفتن محصول میگردد. نوع دیرگداز مصرفی بر روی میزان مصرف انرژی و کیفیت محصول تأثیر میگذارد. بنابراین انتخاب نوع دیرگداز برای کاربردهای معین بسیار مهم می باشد. دیرگدازها همچنین برای فرآیند ایمن در تولید مواد ضروری است. نباید برای پرسنل خط تولید و کسانی که آنها را نصب می کنند،شرایط خطرناک ایجاد کنند. ضمناً دیرگدازها نباید در شرایط استفاده شدن و هم پس از اینکه به صورت زباله صنعتی در میایند موجب الودگی زیست محیطی شوند.

نقش اين مواد محافظت از محفظه هايي است كه در آنها واكنش ها يا عملياتي در درجه حرارت هاي بالا انجام مي گيرد (منظور از واكنش ها يا عمليات عبارتند از عمليات يا واكنش هاي شيميايي، مكانيكي، فيزيكي است).

محيط و شرايط استفاده از ديرگدازها به عوامل متعددي بستگي دارد که از آن جمله مي توان به درجه حرارت محيط، ترکيب شيميايي مواد مذاب، ميزان تغييرات دما، ترکيب شيميايي گازهاي ايجاد شده و قيمت آجر و يا مواد ديرگداز اشاره نمود . براي مثال ممکن است در بخشهاي مختلف کوره هاي دوار سيمان که داراي حرارتهاي متفاوتي است از ديرگدازهاي شاموتي، منيزيتي- کروميتي و يا بوکسيتي استفاده نمود.

دیرگدازها ابتدائاً بوسیله صنعت متالوژی مورد استفاده قرار میگرفت. در این صنعت کوره های ذوب فلزات و خطوط نقل و انتقالات مذاب و سرباره بوسیله ی مواد نسوز پوشش داده می شد.همچنین جداره های دودکش ها و مجاری عبور گاز نیز بوسیله مواد دیرگداز پوشش دهی می شود. با توجه به کاربردها، دیرگدازها باید تأثیرات مخربی همچون مواد سایش، فشار، عوامل شیمیایی، شک حرارتی، ضربات فیزیکی، تجزیه های حرارتی، و... تحمل کند این عوامل مخرب معمولا در دمای پایین اتفاق میافتد.

از آنجایی که فرآیندهای متالوژی نیازمند دماهای عملیاتی بالاست، مواد دیرگداز مورد استفاده در این صنعت بایددر دماهای بالا و پایینتر از دمای عملیاتی پایدار باشند.

1-2-1-ساختار فازی مواد دیرگداز:

دیرگدازها از مواد ناهمگون ، چند ترکیبی و دارای تخلخلی هستند. در ساختار این مواد ، سنگ دانه های پایدار در برابر حرارت بوسیله ی فازهای چسبنده و افزودنی ها در کنار هم قرار گرفته اند.مواد دیرگداز در دماهای پایین شبه تردند و هنگامی که دما بالا می رود از خود رفتار ویسکوز نشان می دهند. بخاطر تغییرات نقطه به نقطه در ریزساختار دیرگدازها و انعطاف پذیر نبودن آنها، استحکام در محل های مختلف دیرگداز متفاوت است. این مواد به خاطر خزش در دمای بالا یا تغییر شکل پلاستیکشان شاخص هستند. تردی و مدول الاستیک بالای این مواد باعث شده است تا در برابر تنش های حرارتی و شک ها حساس بوده و در تحت این شکها بشکنند.
 1-2-2-لازمههای دیرگداز بودن:

لازمه های عمومی یک ماده ی دیرگداز را می توان به صورت زیر بیان کرد:

- قابلیت تحمل در دماهای بالا

- قابلیت تحمل در برابر تغیرات ناگهانی دما

- قابلیت تحمل برخورد با فلزات مذاب، گازهای گرم و خوردگی سایشی

- قابلیت تحمل فشار در شرایط کارکرد

- قابلیت تحمل در مقابل بارگذاری و نیروهای سایشی

- ضریب انبساط حرارتی پایین

- قابلیت نگهداری حرارت

- نداشتن قابلیت ترشوندگی و جلوگیری از نفوذ مواد در تماس با آنها (مانند سرباره و مذاب فلزی)

1-2-3-مواد تشکیل دهنده دیرگدازها:

مواد خامی که عمدتا ر تولید دیر گدازها استفاده میشوند عبارتند از:

منیزیم کربنات، دولومیت، کانی های کروم دار، اسپینل و کربن آجرهای دیرگداز اساسی مانند آجرهای منیزیا-کرومیتی و منیزیا- اسپنلی از کلینکر مصنوعی اکسید منیزیمیا منیزیای طبیعی پخته شده به همراه سنگ معدن کروم دار و پیش واکنش دهنده اسپنیل و یا مواد پوشش دهنده ی آلومینیایی ساخته می شوند. اسپینل که یک ساختار مقاوم در برابر شک های حرارتی است. یا در آجر اولیه وجود دارد و یا در طی حرارت دیدن آجر در محیط کار تولید می شود.

1-2-4-کاربرد دیرگدازها:

محصولات دیرگداز برای کاربردهای زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

- جداره دستگاه‌هایی که فرآیندهای حرارتی دارند (کوره‌های ذوب، پخت و عملیات حرارتی) و مخازن حمل مذاب.

- عایق‌کاری گرمایی

- ساخت قطعاتی طراحی شده در محیطهای گرم(سر مشعلها.سر نازلها و...)

صنعت آهن و فولاد بزرگترین مصرف کننده محصولات دیرگداز است. از دیگر صنایع مصرف کننده محصولات دیرگداز، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. همچنین در صنایع شیشه،نیروگاه ها،راکتورهای هسته ای،کوره های ساخت سیمان و آهک،کوره های زباله سوزی(برای تولید برق)،صنایع فلزات غیرآهنی(مس،آلومینیم،روی و سرب و...)و توربین های گازی نیز کاربرد چشم گیری دارند.

دیرگدازها برای تولیدات فولاد ضروری هستند و یک بخش مهم در صنعت فولاد محسوب می‌شوند، به همین دلیل انتخاب دیرگداز مناسب با شرایط کاری بسیار مهم است. در فرآیند فولاد سازی ویژگی‌های فلز مذاب، شیمی سرباره، اتمسفر و دما در بخش‌های مختلف بسیار متنوع است. بنابراین توجه به عملکرد دیرگداز و طراحی صحیح آن اهمیت ویژه‌ای دارد [1].

امروزه سرامیکهای تولید شده از مواد دیر گداز در صنایع مختلف از صنعت سیمان گرفته تا هوافضا کاربرد های فروانی پیدا کردهاند.این سرامیکها میتوانند تا دماهای بیش از 600 درجه سانتی گراد را نیز تحمل کنند [2].

1-3-نانو [3]:

پیشوند نانو در اصل یک کلمه یونانی میباشد .معدل یونانی ان کلمه دوارف به معنای کتوله و قد کوتاه است.در علم مقیاس یک نانو معادل یک میلیاردم است.

ریچارد فاینمن برنده جایزه نوبل فیزیک در سال 1965 و یکی از مشهورترین فیزیکدانان دهه 60میلادی که ملقب به پدر نانو فناوری میباشد .در سال 1960 در همایش جامعه فیزیکدانان طی یک سخنرانی پیش بینی انقلابی و جذابی را بیان نمود .وی بیان کرد که فضای زیادی در زیر وجود دارد . همین مطلب پایه علم نانو فناوری شد. وی در ان سخنرانی این مطلب را بیان داشت که اصول علم فیزیک چیزی جز امکان ساختن اتم به اتم اشیاء را بیان نمیکند.

فاینمن همچنین خطوط حکاکی شده بر روی یک سطح را فرض کرد که عرضی به اندازه چند اتم دارند که میتوان این خطوط را با تابلندن پرتوهای الکترونی به یک ماده زیر لایه تولید نمود. سخنرانی او شامل این مطلب بود که میتوان تمام دایرهالمعارف بریتانیا را بر روز یک سنجاقک نگارش کرد. او همچنین از دو تایی کردن اتمها برای برا یکاهش ابعاد کامپیوتر ها سخن گفت (در ان زمان ابعاد کامپیوتر بسیار بزرگتر از ابعاد کنونی بوده است. اما او احتمال میداد که ابعاد انها را بتوان حتی از ابعاد امپیوتر های کنونی کوچکتر کرد . این بحث پایه واساس تراشههای سلیکونی امروزی میباشد.

وی پیشنهاد کرد که میتوان اتم های امروزی را دستکاری کرد و مواد و ساختارهای کوچک را تئلید را تئلید کرد که خواص متفاوتی داشته باشند. فاینمن در ذهن خود یک دکتر ملکولی را تصور میکرد که صدها بار از یک سلول منحصر به فرد کوچکتر میباشد و یتوان ان را به بدن تزریق کرد و درون بدن برای انجام کاری کاری یا مطالعهای یا تایید سلامتی سلولها و انجام ترمیم و به طور کلی برای نگهداری از بدن در سلامت کامل به سی بپردازد.

واژه نانو اولین بار توسط نوریوتاینگوچی استاد علوم دانشگاه توکیو مطرح شد. او این واژه را برا یتوصیف ساخت مواد دقیقی که ابعاد انها در حدود نانومتر میباشد به کار برد .مینسکی توانست به تفکرات فاینمن قوت ببخشد  مینسکی پدر هوش مصنوعی و شاگردش درکسلر گروهی از دانشجویان کامپیوتر را را به صورت یک انجمن گرد یکدیگر جمع کردنند . او افکار جوانترها را بایکسری ایدههای  که خودش نانوفناوری نامگذاری کرده بود مشغول میداشت. درکسلر تنها دکترای نانو فناوری را در سال 1991 از دانشگاه MIT دریافت داشت.او نیز یکپیشرو در علم نانوفناوری میباشد .گرچه پیشبینیهای فاینمن در بین دانشمندان همردهاش از پزیرش خوی برخوردار نشد ولی این پیش بینیها امروزه به حقیقت پیوسته است.

4-1-نانو فناوری چیست؟ [3]

به بیان ساده نانو مطالعه اصول اولیه مولکولها و ساختارهای با ابعاد 1 تا 100 نانو متر است این ساختارها به نام نانو ساختار شناخته میشوند نانوفناوری کاربرد این ساختارها در دستگاهای با ابعاد نانو متری است .

نانوفناوری توانمندی تولید مواد ابزار ها و سیستم های جدیدی است که با کنترل کردن ملکولها اتم خواص جدیدی ظهر مییابند.

از تعاریف فوق برمیاید که نانو فناوری یک رشته نیست بلکه رویکردی جدید در تمام رشتهها میباشد.نانو فناوری کاربردهای بسیاری در حوزههای مختلف از غذا ،دارو ، تشخیص پزشکی و بیوفناوری تا الکترونیک ، کامپیوتر ،ارتباطات ، حمل و نقل ، انرژی ، محیط زیست ، مواد هوا و فضا و امنیت ملی وجود دارد.

در این مقیاس برخی از روابط فیزیکی که برای مواد معمولی کاربرد دارند نقض میشوند .برای مثال یک سیم یا اجزاء یک مدار در مقیاس نانو لزوما از قانون اهم پیروی نمیکنند.

ویژگیها خواص نانو مواد که انها را به عنوان عوامل انقلاب صنعتی در هزاره سوم میلادی قرار داده است بیشتر به دلیل سه نکته زیر میباشد:

- اثر اندازه کوانتوم: به این معنا که وقتی اندازه ذرات در مواد مختلف اعم از فلزات ،نیمه رساناها ،سرامیکها و... کوچکتر از یک حد باشند (به عبارتی در محدوده نانو باشند)انگاه خواصی که این مواد نشان میدهند الزاما با خواص انها در حالت و در محدوده تودهای یکسان نمیباشد .بلکه مواد نانو متری خواص بسیار جالبتر ،مطلوبتر و مفیدتری برای کاربردهای مختلف نشان میدهند.

- خواص تابع اندازه:به این معنا که نه تنها در حوضه نانومتری خواص مواد نسبت به حالت توده توده متفاوت است بلکه در محدوده نانو متری خواص ماده به شدت تابع اندازه میباشند . به عنوان مثال بین دو ذره نانو متری در ابعاد 1 و2 نانو متر شاهد تغییر خواص خواهیم بود .شایان ذکر است که تغییر خواص همراه با تغییر اندازه یکی از مهمترین ویژگیهای ذرات نانو متری میباشد.

- نسبت سطح به توده:نانوفناوری اغلب با لایههای منفرد از اتمها که بر سطوح واقع شده اند سرو کار دارد .سطح عبارتاست از لبه یا مقطع برش یک جسم سه بعدی که خودش دو بعدی است . اگر یک ردیف اتم فقط در یک جهت مرتب شده باشند یک طرف این اتمها در تماس با سطح است ولی طرف دیگر در تماس با چیزی نیست .چنین ساختاری باید نسبت به اتمهای که در تودهی ماده و عمق ان واقع شدهاند خواص کاملا متفاوتی داشته باشد و همین گونه نیز هست. در واقع دو نوع سطح وجود دارد :یکی در لبه یا محل تماس و دیگری در لبه بیرونی اتمها بر روی یک سطح.

در این پروژه در مورد دیرگدازهای دولومیتی که نوع خاصی از دیر گدازها میباشند تخقیق شده است و عملکرد انها به هنگام  اضافه کردن نانو ذرات مختلف بررسی شده است.

5-1-دیرگدازهای دولومیتی:

دولومیت نخستین بار در سال 1799 توسط شخصی به نام دولومیه به صورت یک کانی مجزا معرفی گردید. دولومیت ایده آل یک شبکه کریستالی است که در آن لایه‌های متناوب Ca و Mg با لایه‌هایی از CO3 جدا شده‌اند و با ترکیب شیمیایی[CaMg (CO3)2] شناخته می‌شود که Ca و Mg در نسبت‌های مساوی استوکیومتری قرار می‌گیرند.

دیر گدازهای منیزیم دولومیتی ترکیبی از پریکلاس و کلسیم اکسید میباشد که درصد منیزیم اکسید ان در حدود 50 تا 80 درصد وزنی میباشد [4]

وزن مخصوص دولومیت g/cm3 9.2-8.2 و سختی آن 4-3.5 در مقیاس موهس می‌باشد. دولوما همان دولومیت تکلیس شده است که پس از استخراج دولومیت، آن‌ را به صورت دانه‌هایی درحدود 18-5 میلی متر خرد کرده و درون کوره شارژ می‌کنند که طی حرارت کربنات‌های موجود در دولومیت به آهک و پریکلاس تجزیه می‌شوند که به فازهای حاصل دولوما یا دولومیت سینتر شده گویند. دولومیت به علت دیرگدازی بالا، پایداری شیمیایی و ترمودینامیکی، امکان تولید فولاد تمیز در صنایع فولاد و هم‌چنین قابلیت پوشش پذیری مناسب در کوره‌های دوار سیمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به مقاومتی که دیرگدازهای منیزیم الومینا در برابر نفوز گدازهها دارند از انها برای کاربردهای مختلف در صنعت فولاد استفاده میشود .به عنوان مثال انها استفاده فراوانی به عنوان پوشش در کورهها و ظروف AOD  و نیز در کورههای قوس تابشی و الکتریکی دارند [5] .

کوره قوس الکتریکی قلب تپنده کارخانه فولاد سازی است که اولین بار در سال 1890 توسط سر ویلیام زیمنس به شکل امروزی عملیاتی شد . در این روش پس از تخلیه قراضه در کوره و بسته شدن درب ان با استفاده از قوس الکتریکی ایجاد شده میان الکترودها که دمای بسیار بالای در راس ان ایجاد میکنند فرایند ذوب اهن را اغاز نموده و مذابی با دمای 1600 درجه سانتی گراد تولید مینماید.در ادامه شارژ اهن اسفنجی ، دمش اکسیژن ، دمش گرافیت و شارژ اهک و دولومیت جهت ایجاد سرباره پفکی انجام گرفته ، نمونه گیری میشود.در صورت استحصال فولاد با کیفیت مناسب  سرباره تصفیه و تخلیه میشود در نهایت تخلیه مذاب از کوره صورت میگیرد .لذا دیرگداز استفاده شده در این بخش علاوه بر مقاومت حرارتی بالا باید برای واکنشهای شیمیایی روند فولاد سازی مناسب بوده و همچنین بتواند در برابر اثرات تخریبی ناشی از بارگیری ، ذوب ، تصفیه و تخلیه فولاد مقاومت کند.

همچنین از دیگر مصارف صنعتی دولومیت می‌توان به تولید محصولات دیرگداز،کاشی و سرامیک و استحصال منیزیم اشاره کرد. با توجه به اینکه  ایران از جمله کشورهایی است که دارای معادن غنی دولومیت می‌باشد و با در نظر گرفتن قیمت ارزان و موارد متنوع مصرف آن، شناخت خواص دولومیت‌های منابع مختلف برای صاحبان صنایع اهمیت فراوانی دارد. [6, 7].

در سال‌های اخیر استفاده از دیرگداز‌های پایه دولومایی در پاتیل‌ها و کنورتورهای فولاد‌سازی و صنایع سیمان رشد زیادی کرده است [7].

# فصل دوم

# (مروری بر منابع)

1-2-مقدمه:

تاثیرات افزودنیهای مختلف بر روی خواص دیر گدازهای منیزیم_دولومت به دفعات مطالعه شده است .در اینجا ما نیز به بررسی برخی از این مطالعات میپردازیم و ابتدا اثر نانو ذارات مختلف بر روی خواص دیرگدازها که در پایین به تعریف انها پرداختهایم را مورد بررسی قرار میدهیم و در پایان نیز یک نتیجهگیری کلی از اثرات افزودن نانوذرات به دیر گدازها را انجام یدهیم.

2-2-تعاریف، اصول و مبانی نظری:

1-2-2-خواص دیر گدازها:

خواص مهم دیرگدازه که در تحقیقات بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد عبارتند از:

- مقاومت هیرتاسیون: دیرگدازهای منیزیا- دولومایی محصولات قلیایی از دولومای زینترشده (یا ذوبی) و منیزیای زینتر شده (یا ذوبی) هستند که دارای 50-80% وزنی منیزیا می باشند.این دیرگدازهای دارای مزایای زیادی از جمله مقاومت به خوردگی بالا در مقابل سرباره بازی ، عملکرد دمایی بال(دیرگدازی بالا)ا، توانایی تولید مذاب فولاد تمیز و به دلیل وجود منابع فراوان از دولومیت و منیزیت در ایران دارای صرفه اقتصادی می باشند. با این وجود استفاده از این نوع دیرگدازها به دلیل مقاومت به هیدراتاسیون ضعیف در صنایع مختلف با محدودیت روبه رو شده است. [5]

- تخلخل ظاهری:منظور از تخلخل ظاهری تخللهای باز میباشد (این تخلخلها میتوانند به وسیله یک مایع پر شوند). تخلخل ظاهری بر حسب درصد نسبت به حجم نشان داده می شود. این خصوصیت یکی از خصوصیات مهم دیرگدازهایی است که در تماس مستقیم با مذاب و سرباره هستند. تخلخل ظاهری پایین مطلوب است. زیرا این مسأله از نفوذ مواد ناخواسته به داخل دیرگداز جلوگیری می کند. همچنین به هم پیوسته بودن تخلخل ها، تأثیرات مهمی بر رفتار دیرگدازها دارد. عموماً در شرایطی که تعداد تخلخل ها برابر باشد، تخلخل ها با ابعاد کوچک تر مطلوب ترند. به هر حال، اندازه گیری واقعی تخلخل واقعی که در آن حجم تخلخل های بسته نیز محاسبه می شود،ایده مناسبی برای آگاهی از خصوصیات مواد مانند خواص زنیته شدن است.درحقیقت تخلخل ظاهری از ویژگی های حیاتی اشکال دیرگداز است.

- دانسیته بالک: یک خصوصیت مفید برای دیرگدازها دانسیته بالک است. این خاصیت نشان دهنده ی میزان ماده موجود در حجم معین است. افزایش دانسیته بالک یک دیرگداز باعث افزایش پایداری حجم و ظرفیت گرمایی دیرگداز می شود. و نفوذ مذاب را در دیرگداز کاهش می دهد.

- استحکام فشاری سرد:  استحکام فشاری سرد نیز یکی از خواص خوبی است که به همراه دیگر خواص مورد بررسی قرار می گیرد. این خاصیت نشان دهنده ی قابلیت تحمل بار اعمالی بر جسم است. و می تواند به همراه سایر خواص مانند دانسیته بالک و تخلخل به عنوان نشانه ای برای میزان پخت قطعه و یا مقاومت به سایش قطعه است.

- مقاومت شوک حرارتی :   برای تعیین درجه شوک پذیری ابتدا قطعه دیر گداز مورد نظر را تا دمای کاربردی به مدت زمان معیینی حرارت داده و سپس به طور ناگهانی و با سرعت زیاد آن را سرد می کنیم. باید توجه داشت که این کار را مرتبه و بدون وقفه انجام داد . اگر دیر گداز بعد از چند مرتبه ترک برداشته و یا خرد شود رنج شوک پذیری آن کم اما در غیر این صورت دیر گداز در مقابل شوک حرارتی مقاوم است.

عوامل موثر در شوک پذیری:

  - ضریب انبساط حرارتی

  - قابلیت هدایت حرارتی

  - خاصیت آن ایزوتروپی

  - فاز های تشکیل دهنده دیر گداز

  - تغییرات فازی طی فرآیند گرمادهی

  - تخلخل و دانسیته

2-3-مروری بر ادبیات موضوع:

در اینجا به بیان مطالعات و نتایج  حاصل از کارهای محققان دیگر میپردازیم.

اثرات افزودن نانو ذرات Al2O3 بر روی دیرگدازهای منیزیم-دولومیت توسط Aziz Shahraki وهمکاران مورد بررسی قرار گرفته است [5] .

انها در این تحقیق خواص دیر گدازهای منیزیم دولومیتی همراه با 0،2،4،6،8 درصد وزنی از نانو ذرات الومینا را مورد بررسی قراردادند.

نتایج حاصل از تحقیق اها نشن داده بود که با اضافه کردن نانوذرات الومینا خواص فیزیکی و شیمیایی مانند مقاومت خردایش سرد در خلا و دانسیته بالک و نیز مقاومت در برابر شوک حرارتی بهبود پیدا میکند و نیز تمایل به هیدرتاسیون در نمونه منیزیم-دولومیت کاهش پیدا میکند .

نتیجه نهایی انها به این گونه بود که زمانی که از 4و8 درصد وزنی از نانو ذرات الومینا در ساختار منیزیم-دولومیت استفاده شود درجه بهبودی بهترین حالت خود را خواهد داشت.

تاثیر افزودن نانوذرات MgAl2O4  بر روی تراکم ونیز خواص دیرگداز ها توسط Salman Ghasemi-Kahrizsangi و همکاران مورد بررسی قرار گرفته است [8].

در این تحقیق درصدهای وزنی 0،2،4،6،8  باز نانو ذرات MgAl2O4  به نمونههای دیر گدازهای منیزیم-دولویت اضافه شده است .در این تحقیق دانسیته بالک ، تخلخل ظاهری ،مقاومت هیدرولیز ،استحکام فشاری سرد ف انالیز فاز و نیز انالیز میکرو ساختار نمونههای دیرگداز مورد بررسی قرار گرفت است .

نتایج نشان میدهد که با اضافه کردن نانوذرات MgAl2O4  دانسیته بالک نمونه افزایش پیدا میکند.هرچند که با افزایش نانوذرات MgAl2O4  به میزن بیشتر از 4 درصد وزنی به دلیل عدم انطباق ضریب انبساط حرارتی نتایج معکوس میشود.

از نتایج دیگر انها این بوده که مقاومت هیدرتاسیون با افزایش درصد وزنی نانوذراتMgAl2O4  دائم در حال بهبود میباشد.که این نتیجه میتواند دو دلیل داشته باشد:

- کاهش میزان cao ازاد

- ایجاد ساختار متراکم

تاثیر افزودن نانو ذرات اکسید فلزهای سه ظرفیتی(وFe2O3 Al2O3 و Cr2O3 ) بر روی میکرو ساختار و نیز بهبود کارایی دیرگدازهای منیزیم دولومیتی توسط Salman Ghasemi-Kahrizsangi مورد بررسی قرار گرفته است. [9]

خواص فیزیکی و شیمیایی مانند دانسیته بالک،تخخل ظاهری ،مقاومت هیدرتاسیون و استحکام فشاری سرد مورد بررسی قرار گرفته است

نتایج حاصله نشان داده بود که افزودن نانوذرات وFe2O3 Al2O3 و Cr2O3  باعث تقویت خواص فیزیکی و شیمیایی دیرگدازهای منیزیم-دولومیت میشود [10].

نتایج انها نشان داد که نانوذرات 	وFe2O3 Al2O3 باعث تقویت مقاومت هیدر تاسیون از طریق مقاومت پخت فاز مایع با تشکیل فازهای ذوب شده از C2F2CaO.وFe2O3  C12A712CaO.7Fe2O3و C3A3CaO.,Fe2O3   .مقامت هیدر اسیون در نمونههای حاوی Cr2O3 نیز تقویت شد اما از طزیق مقاومت پخت فاز جامد و تشکیل فازهایی مانند CaCr2O4و  MgCr2O4   .

در حالت کلی بر اساس نتیجه انها مقاومت هیدرتاسیون نمونههای منیزیم-دولومیت با نانوذرات مختلف به صورت زیر تغییر میکند.

Cr2O3>Fe2O3>Al2O3

تاثیرات افزودن Al2O3 بر روی دیر گدازهای منیزیم-دولومیت از لحاظ مقاومت هیدرتاسیون توسطKashaninia و همکاران مورد بررسی قرار گرفته است. [11]

نتایج حاصله توسط Kashaninia نشان داد که مرزدانهها توسط اکسید اهن احاطه شده است و منافذ و خلل و فرج یا به اصطلاح تخلخل ظاهری را بهبود بخشیده است .این موضوع باعث افزایش مقامت در برابر هیدرتاسیون میشود.

تاثیرات افزودن نانو ذرات ZrO2 به دیر گدازهای منیزیم دولومیتی توسط Salman Ghasemi-Kahrizsangi و همکاران مورد بررسی قرار گرفته است [12].

تاثیرات افزودن نانوذرات ZrSiO4 بر روی دیرگدازهای منیزیم دولومیتی توسط Salman Ghasemi-Kahrizsangi و همکاران مورد بررسی قرار گرفته است.انها در این بررسی علاوه بر دانسیته بالک ،تخلخل ظاهری ،مقاومت هیدرتاسیون و مقاومت خردایش سرد که در اکثر پژهشها مورد بررسی قرار میگیرد استحکام کششی را نیز مورد بررسی قرار دادنند.بر اساس نتایج انها تا دو ررصد وزنی از نانو ذرات ZrSiO4 استحکام کشش نمونههای منیزیم دولومیتی افزایش پیدا میکند از به بعد افزایش نانو ذرات باعث کاهش استحکام کششی نمونه خواهد شد [13].

به موازات افزایش سریع جمعیت جهان تولید صنعتی نیز باید افزایش پیدا کند .که این موضوع باعث افزایش ضایعات میشود.علارغم این که دیرگداز های سرامیکی سختی و ثبات حرارتی بالای دارند ، اما به دلیل فرسودگی و نیز شکهای حرارتی دوچار شکست میشوند.اثر افزودن سیلیکا و نیز فیبر فولادی بر روی خواص مکانیکی و حرارتی سرامیکهای دیرگداز توسط N.P. Stochero و همکاران مورد بررسی قرار گرفته است. انها مشاهده کردنند که برای نمونههای حاوی سیلیکا تخلخل کاهش پیدا میکند و مقاومت مکانیکی افزایش پیدا میکند. انها همچنین مشاهده کردنند که نمونههای حاوی 9 درصد حجمی از فیبر فولاد دارای بیشترین انعطاف پذیری میباشند در حالی که مواد با 3 و 6 درصد حجمی دارای بالاترین مقاومت در برابر شکهای حرارتی میباشند [14].

اثر افزودن نانو ذرات سیلیکا بر روی دیرگدازهای منیزیم دولومیتی [15] و نیز اثر افزودن TiO2 بر روی دیر گداز های منیزیم گرافیتی [16] توسط Salman Ghasemi-Kahrizsangi و همکاران مورد بررسی قرار گرفته است.

# فصل سوم

# (نتایج و تفسیر آن)

1-3-مقدمه:

در این فصل تاثیر افزودن نانو ذرات مختلف به دیر گدازها را مورد بررسی قرار میدهیم و خواص دیر گداز ها از جمله مقامت هیدرتاسیون ،استحکام فشاری سرد ،تخلخل ظاهری ،مقاومت در برابر شوک حراتی و دانسیته بالک در حالت بدونه نانو ذرات و در حالتی که به انها نانوذرات اضافه شده است را با هم مقایسه میکنیم.

لازم به ذکر است که دادههای مربوط به نمودارهای این فصل توسط نرم افزار get data  از مراجع مربوطه برداشته شده است.

2-3-اثر افزودن نانوذرات به دیرگدازهای منیزیم-دواومیت:

در این بخش اثر افزودن نانو ذرات مختلف از جمله Al2O3  ،MgAl2O4  ،Fe2O3 وCr2O3  بر روی دیرگدازهای منیزم-دولومیتی را مورد بررسی قرار میدهیم.

قبل از این که به بررسی اثرات افزودن نانو ذرات به دیرگدازها بپردازیم یک روش نیمه صنعتی به منظور افزودن نانو ذرات الومینا به دیرگدازها و تولید دیرگدازهای الومینا-اسپینلی میپردازیم.

مواد اولیه و ترکیبات مورد استفاده جهت ساخت دیرگدازهای ریختنی الومینا-اسپینلی و همچنین خواص و ویژگیهای نانو الومینای مورد استفاده به ترتیب در جداول (1-3) و (2-3) اورده شده است .به دلیل این که الومینای فعال شده و ذرات نانو الومینا به عنوان اجزائ ریز و بسیار ریز دانه سیستم محسوب میشوند بنابراین جهت بررسی تاثیر ذرات نانو الومینا بخشی از الومینای فعال شده موجود در ترکیب با 2 و 4 درصد وزنی نانو الومینا جاگزین میگردد. از افزودنی ضد انعقاد پلی کربوکسیلات اتر با مقدار ثابت 0.1 درصد وزنی برای تمام نمونهها استفاده میشود.

جدول 1-3:مواد اولیه و فرمولاسیون مورد استفاده برای دیر گدازهای ریختنی الومینا-اسپینلی

| W.T % | Source(type) | Raw materials |
| --- | --- | --- |
| 60 | Alcoa chemicals,T-60 | Tabular Alumina |
| 23 | White Circle,Spin white78 | Spinel |
| 11 | Alcoa chemicals,CTC-20 | Reactive Alumina |
| 6 | Lafarge,Secar-71 | Calcium Aluminate Cement |
| 0.1 | S-K-W,Castament FS 10 | Deflocculant |

جدول 2-3:خواص و ویژگیهای نانو الومینای مصرفی

| متوسط اندازه ذرات | نوع فاز | سطح ویژه(m^2/g) | Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | الفا | 35 | 99.99 |

به دلیل بسیار ریز دانه بودن نانوذرات الومینای مورد استفاده و وجود نیروهای واندروالسی ، چسبیدن ذرات به هم در حالت خشک معمولا اتفاق میافتد و در نتیجه به خوبی با بقیه اجزاو سیستم مخلوط نمیشوند .بنابراین ابتدا نانوذرات الومینا به همراه بقیه اجزاء ریزدانه ترکیب در فستمیل به صورت خشک مخلوط میگردد تا اگلومرههای نانو ذرات الومینا از هم جدا شوند و با بقه ذرات به صورت مناسب با هم مخلوط شوند .سپس به کمک مخلوط کن با سرعت کم اجزاء ریز دانه با اجزاء درشت دانه سیستم به طور کامل با یکدیگر مخلوط میشوند .برای بررسی و مقایسه تاثیر نانو ذرات الومینا همه ترکیبات با درصد افزودنی ضد انعقاد و اب ثابت (5 درصد وزنی )ساخته می  شوند.ترکیبات دیرگداز ریختنی مخلوط شده با اب بدونه انجام لرزش و ویبراسیون درون قالبهای استاندارد ریخته و سطح ان با فویل پوشانده میشود.پس 24 ساعت قالبها باز میشوند و نمونهها در خشک کن با دمای 110 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت نگداری میشوند .به منظور ارزیابی نمونهها در دماهای مختلف نمونهها را در دمای 1300 و 1500 درجه سانتی گراد به مدت 3 ساعت در کوره الکتریکی مورد پخت قرار میدهند [17] .

1-2-3-اثر افزودن نانوذرات Al2O3 به دیر گدازهای منیزیم-دولومیت [5]:

در یک بررسی که توسط Aziz Shahraki و همکاران صورت گرفته است. نانو ذرات Al2O3 به میزان 0 ، 2 ،4، 6 و 8 درصد وزنی به نمونه اولیه دیرگداز منیزیم دولومیت اولیه اضافه شده است.

در این پژوهش و نیز پژوهشهای که در ادامه اورده شده است به منظور انالیز ساختار نمونهها از تستهای XRD و SEM استفاده شده. در این جا به بررسی انالیز ساختارنمونهها دیرگداز منیزیم دولومیت میپردازیم

در شکل (1-3) نتایج حاصل از تست XRD نمونههای حاوی نانوذرات الومینا و بدونه نانو ذرات الومینا اورده شده است.

figure 1-3:Phase analysis (XRD) for the sample with and without nano alumina.

نتایج نشان میدهد که فاز اصلی ایجاد شده در نمونه بدون نانو ذرات الومینا شامل فازهای CaO  و  MgO و Ca(OH)2 میباشد. هیچ ماده واسطهای از CaO و MgO مشاهده نشده است.

فاز کلسیم هیدروکسید در هنگام امادهسازی نمونه برای تستXRD  ایجاد میشود و این نشان دهنده تمایل شدید CaO به واکنش هیدرتاسیون میباشد.

وقتی 2 و 4 درصد وزنی نانو ذرات الومینا به نمونه اضافه میشود فاز تری کلسیم الومینا (C3A) علاوه بر فازهای CaO و MgO تشکیل  خواهد شد. این فاز یعنی C3A در طی واکنش نانوذرات الومینا با CaO در طی فرایند پخت ئدر دمای 1650  سانتیگراد ایجاد میشود.علاوه بر این فازها وقتی که6 و 8 درصد وزنی نانوذرات الومینا به نمونه اضافه میشود فاز MgAl2O3 نیز تشکیل میشود.دلیل تشکیل فاز MgAl2O3 در 6 و 8 درصد وزنی الومینا سطح بسیار زیاد نانو ذرات برای انجام واکنش میباشد که در نتیجه ان سرعت واکنش بین الومینا و MgO  افزایش پیدا میکند.

به منظور بررسی میکرو ساختار نمونه ها نیز از تست سکن میکروسکپ الکترونی  استفاده شده است.این نتایج را میتوان در شکل (2-3) مشاهده کرد.

Figure 2-3:SEM images of the samples containing a) 2 wt%, b) 4 wt%, c) 6 wt%, and d) 8 wt% nano alumina.

با توجه به شکل a15 تخلخل بزرگی در نمونه حاوی 2 درصد وزنی نانو ذرات الومینا مشاهده میشود.همچنین به علت کم بودن مقدار الومینای اضافه شده مقدار کمی فاز C3A  به صورت پراکنده در بین فازهای دیگر تشکیل میشود.که این توسط نتایج حاصل از تستهای XRD نیز تایید میشود.

تخلخلهای ایجاد شده در نمونههای که 4 درصد وزنی نانوذرات الومینا به انها اضافه شده است کوچکتر از حالتی است که به ان 2 درصد وزنی الومینا اضافه شده است.با توجه به شکل میتوان مشاهده کرد که هر چه که میزان ماده افزودنی افزایش پیدا میکند میزان تخلخل کاهش پیدا میکند

نتیجه تست مقاومت هیدرتاسیون:

بر اساس شکل (3-3) در درصدهای پایین مواد افزدنی تغییرات درصد هیدرتاسیون بسیار زیاد شده است که این به دلیل حساسیت بالای منیزیم-دولومیت به واکنش هیدرتاسیون میباشد.

Figure 3-3: Hydration resistance changes of samples containing alumina

هنگامی که نانو ذرات الومینا را به نمونه اضافه میکنیم مقاومت هیدرتاسیون افزایش پیدا میکند .دلیل ان این میباشد که با اضافه کردن حدودا چهار درصد از نانو ذرات الومینا فاز C3A  به صورت مایع تشکیل میشود حتی قبل از این که به درجه حرارت پخت برسیم.که این عامل موجب پوشش مرزدانهها و نیز ذرات MgO  و CaO میشود .که باعث افزایش مقاومت هیدرتاسیون میشود.

وقتی که درصد نانو ذرات الومینا به 6 و 8 در صد افزایش پیدا میکند .فاز اسپینل (MgAl2O4)   با نقطه ذوب 1800℃  که نسبت به دمای پخت1650℃ بیشتر میباشد.

این فاز در واقع پایداری بیشتر و مقاومت هیدرتاسیون بیشتری نسبت به فازهای MgO  و CaO  دارد.از طرفی دیگر مقدار دانههای فعال MgO با تشکیل فاز سپینل کاهش پیدا میکند که این عامل خود باعث کاهش واکنش هیدرتاسیون و افزایش مقاومت هیدرتاسیون میشود.

هر چه اندازه ذرات کاهش پیدا میکند پراکندگی ناو ذرات در بین فازهای اصلی افزایش پیدا میکند و تخلخلها از این ذرات پر میشوند و مقاومت در برابر پخت و دماهای بالا افزایش پیدا میکند .

در این بررسی که توسط Aziz Shahraki و همکارانش صورت گرفته مقایسهای بین اثرات افزودن نانوذرات نیز میکرو ذرات الومینا به دیر گدازهای منیزیم دولومیت صورت گرفته است [5].

نتیجهگیری که انها کردنند این بود که مقاومت هیدرتاسیون در نمونههای حاوی نانوذرات بیشتر از نمونههای میکروذرات میباشد چرا که فاز سپینل MgAl2O4 تشکیل شده در نمونه دیرگداز در حالت افزودن نانوذرات الومینا پایداری شیمیایی بالاتری نسبت نسبت به فاز C3A  در حالت افزود میکرو ذرات الومینا دارند.

نتایج دانسیته بالک و تخلخل ظاهری:

شکل (4-3) تغییرات دانسیته بالک و شکل (5-3) نیز تغییرات تخلخل ظاهری را نشان میدهند.

Figure 4-3:Variation of the bulk density of samples without and with alumina particles

Figure 5-3:The changes in apparent porosity of samples without and with alumina particles

با توجه به شکلهای (4-3) و (5-3) میتوان مشاهده کرد  که کمترین دانسیته بالک برابر 2.88 grcm3 بیشترین تخلخل ظاهری نیز 11.8 درصد که هر دو مربوط به نمونه بدونه ماده افزودنی میباشد.

با افزایش نانوذرات الومینا دانسیته بالک افزایش پیدا میکند و تخلخل ظاهری کاهش پیدا میکند.

با افزودن نانو ذرات الومینا تا 4 درصد وزنی منجر به تشکیل فاز C3A   میشود که باعث افزایش دانسیته بالک و کاهش تخلخل ظاهری میشود . که این عامل باعث بهبود شرایط پخت یعنی باعث بهبود خاصیت دیر گدازی در نمونه اولیه منیزیم –دولومیت میشود.

با توجه به نتیجهگیری  Aziz Shahraki   و همکاران تاثیر نانوذرات از میکرو ذرات بیشتر میباشد .میتوان گفت که با توجه به سطح ویژه بالا نانوذرات و نیز اثر اندازهای که در نانو ذرات وجود دراد وقتی که با CaO واکنش میدهد منحر به تولید فاز    C3A   با اندازه بسیار کوچک میشود(این واکنش در دمایپایینتری نیز انجام میشود).

به دلیل اندازه بسیار کوچک C3A تشکیل شده میتواند در فضای بین CaO و MgO قرار بگیرید .

هرچه اندازه ذرات الومینا کوچکتر باشد پراکندگی انها در بین دانه یا گرانولها افزایش پیدا میکند.اگر درصد نانوذرات به6 درصد وزنی افزایش پیدا کند  فاز C3A  و MA  بیشتری تولید میشود.فاز  C3A   باعث افزایش دانسیته بالک شده  و فاز MA نیز باعث باعث ایجاد یک اتصال قوی بین  MgO و CaO  موجود در دیرگداز میشود و به همین دلیل موجب تراکم بیشتر در دیرگداز میشود.همچنین وجود فاز اسپینل در در مرزدانههای  CaO  و Mgo باعث جلوگیری از رشد بیش از حد دانهها در دماهای بالا شده و مانع از کاهش خواص مکانیکی انها میشود.

بر اساس شکل(4-3) و (5-3) برای 6 و8 درصد وزنی از ماده اضافه شده شیب دانسیته بالک کاهش پیدا میکند که از دلایل میتواند آگلومره شدن ذرات و یا تجمع ذرات باشد.

نتایج استحکام فشاری سرد:

در شکل (6-3) نتایج حاصل از تستهای استحکام فشاری سرداورده شده است .بر این اساس افزایش الومینا باعث افزایش استحکام فشاری سرد نمونه میشود .

Figure 6-3:Variation of the cold crushing strength of magnesite-dolomite refractories

which contain alumina

با توجه به نمودار در نمونههای حاوی میکرو ذرات الومینا تا 4wt%   استحکام فشاری سرد افزایش پیدا میکند. در صورتی که درصد وزنی میکرو ذرات الومینا از 4wt%  بیشتر شود میزا استحکام فشاری سرد کاهش پیدا میکند.که علت ان به دلیل ایجاد میکرو ترکها میباشد که این خود باعث افزایش تخلخل ظاهری میشود.

استفاده از نانوذرات الومینا بسیار موثرتر از میکرو ذرات میباشد.که این دو دلیل دارد:

- اول این که هر چه ذرات کوچکتر باشند پراکندگی انها بین فازهای اصلی دیرگداز افزایش پیدا میکند بناباین تخلخل کاهش پیدا میکند .

- در صورتی که شش درصد وزنی نانوذرات الومینا اضافه شود فازهای C3A و MA تشکیل خواهند شد که تخلخل کاهش پیدا میکند و دانسیته بالک ونیز استحکام فشاری سرد افزایش پیدا میکند.

نتایج مقاومت شک حرارتی:

بر اساس شکل (7-3) میتوان مشاهده کرد که نمونههای که حاوی ترکیبات افزودنی میباشند مقاومت بیشتری در برابر شوکهای حرارتی از خود نشان میدهند نسبت به حالتی که نمونه بدونه ماده افزودنی میباشد.

Figure 7-3: Thermal shock resistance improvement of the magnesia-dolomite refractories

by addition of alumina particles.

بر اساس شکل (7-3) میتوان مشاهده کرد که نمونههای که حاوی ترکیبات افزودنی هستند مقاومت انها در برابر شکهای حرارتی نسبت به حالتی که افزودنی ندارند بیشتر میباشد.

با افزودن حدود  4 درصد وزنی از نانو ذرات الومینا فاز C3A تشکیل میشود و افزایش ناوذرات تا 8 درصد وزنی هم فاز C3A و هم فاز MA تشکیل میشود .

این فازها فازهای اصلی یعنی MgO و  CaO را به عنوان فازهای اصلی احاطه میکنند و به عنوان سپر در برابر شکهای حرارتی عمل میکنند.

فاز سپینل که به علت اضافه کردن نانو ذرات تشکیل میشود دارای ضریب انبساط حرارتی کمتری نسبت به فازهای اصلی MgO و CaO میباشد .

αMgO=13.6* 10-6   1℃

αCaO=13.8*10-61℃

αMgAl2O3=7.6*10-61℃

که این عامل در دیرگداز ها  باعث مقاومت در برابر شکهای حرارتی را افزایش میدهد.

2-2-3-اثرات افزودن نانو ذرات اکسیدهای سه ظرفیتی به دیر گدازهای منیزیم-دولومیتی [9]:

در این تحقیق که توسط Salman Ghasemi-Kahrizsangi و همکارانش صورت رفته است افزودن  نانوذرات سه ظرفیتی وFe2O3 Al2O3 و Cr2O3 بر روی ساختار و نیز خواص دیرگدازهای منیزیم-دولومیتی مورد بررسی قرار گرفته است.در زیر به بررسی نتایج حاصل از بررسی انها میپردازیم.

نتایج ازمایشهای مقاومت هیدرتاسیون:

در شکل (8-3) تاثیرات اضافه کردن نانوذرات وFe2O3 Al2O3 و Cr2O3  بر روی مقاومت هیدرتاسیون نمونههای دیرگداز منیزیم دولومیتی قابل مشاهده است.

دیرگدازهای حاوی MgO و CaO در اتمسفرهای مربوطه واکنش هیدرتاسیون را انجام میدهند و به اسانی با رطوبت موجود در اتمسفر واکنشهای زیر را انجام داده و فازهای MgOH2 و CaOH2 را تولید میکنند [4].

CaO+H2O→CaOH2

MgO+H2O→ MgOH2

افزایش این واکنشها صدمات زیادی به مواد موجود میزند.

Figure 8-3: Effect of nanoparticles addition on the improvement of magnesite-dolomite

specimens hydration resistance.

بر اساس شکل (8-3) میتوان مشاهده کرد که هر چه میزان اکسیدهای سه ظرفیتی افزایش پیدا میکند باعث کاهش درصد هیدرتاسیون و افزایش مقاومت هیدرتاسیون میشود.زیرا هرچه که میزان ماده افزودنی افزایش پیدا میکند باعث پوشش ذرات MgO و CaO میشود که به معنای افزایش مقاومت هیدرتاسیون میباشد.

میزان هیدرتاسیون بستگی دارد به میزان جذبی  که توسط نواقص کریستالی و نیز سطح مرزدانهها صورت میگیرد.

گزارش شده است که میزان که مقاومت هیدرتاسیون دیرگدازهای منیزیم دولومیتی بستگی دارد به میزا CaO ازاد موجود در مواد و میکرو ساختارها .در حالت کلی وقتی نانو ذرات وFe2O3 Al2O3  اضافه میشوند فازهای زیر تشکیل میشوند.

C2F(2CaO.Fe2O3)

C3A3CaO.Fe2O3

C12A7(12CaO.7Fe2O3)

که این مواد نقطه جوش پایینتری در مرزدانه و نقاط سه گانه CaO و MgO تشکیل میدهند و باعث افزایش مقاومت هیدرتاسیون نمونههای منیزیم دولومیت میشوند.

نتایج دانسیته بالک و تخلخل ظاهری:

تاثیر نانو ذرات وFe2O3 Al2O3 و Cr2O3 بروی دانسیته بالک و تخلخل ظاهری در شکلهای (9-3) و(10-3) قابل مشاهده میباشد.

Figure 9-3:Variation of the  bulk density of the magnesite-dolomite refractory specimens as a function of nanoparticles addition

Figure10-3:Variation of the apparent porosity of the magnesite dolomite

refractory specimens as a function of nanoparticles addition.

میتوان مشاهده کرد که دانسیته بالک از 0.5 درصد وزنی از نانوذرات وFe2O3 Al2O3   شروع به افزایش میکند و بیشترین مقدار دانسیته بالک تقریبا در 4 درصد وزنی اتفاق میافتد که این مقدار برای نمونه حاوی Fe2O3 تقریبا برابر 3.38grcm3   و برای نمونه حاوی Al2O3   برابرgrcm3  3.35 میباشد. این اختلاف چند دلیل میتواند داشته باشد:

- فاز جدید تشکیل شده دارای دانسیته بالا میباشد.مانند C2F=3.77 grcm3 و                     C3A=3.82 grcm3   وC12A7=2.68 grcm3 میباشد.

- دانسیته واقعی Fe2O3(5.24grcm3  )  و Al2O3(3.89 grcm3)  در مقایسه با دانسیته CaO(3.34 grcm3) و MgO (3.58 grcm3) بالاتر میباشد .

برای نمونههای حاوی نانو ذرات Cr2O3 میتوان مشاهده کرد که افزاش دانسیته بالک از 0.5 درصد وزنی نانوذرات Cr2O3 شروع میشود ودر 4 درصد وزنی از Cr2O3  به بیشترین مقدار خود یعنی grcm33.41 میرسد .

این تفاوت میتواند چند دلیل داشته باشد:

- تجمع خوبی که در تخلخلهای بین دانههای منیزیم دولومیت صورت میگیرد.

- پخت بهتری که در نمونهها به دلیل حظور Cr2O3 صورت میگیرد.

- دانسیته واقعی بالای Cr2O3 که برابر grcm35.22 میباشد ،در مقایسه با منیزیم و کلسیم اکسید .

با توجه به نمودار (10-3) تخلخل ظاهری برای نمونههای حاوی نانو ذرات وFe2O3 Al2O3 همواره کاهش پیدا میکند .اما برای نانو ذرات Cr2O3 تا 1.5 درصد وزنی این خاصیت کاهش پیدا میکند و از 1.5 تا 4 درصد وزنی این خاصیت افزایش پیدا میکند.

این تفاوت به دلیل اختلاف بسیار زیادی که بین ضریب انبساط حرارتی که بین گونههای مختلف منیزیم – دولومیت و MgCr2O4 وجود دارد.این عامل میتواند باعث افزایش میکرو ترکها در ساختار شود که باعث افزایش تخلخل میشود.

نتایج استحکام فشاری سرد:

تاثیر افزودن نانو ذرات وFe2O3 Al2O3 و Cr2O3  بر روی استحکام فشاری سرد نمونههای دیرگداز منیزیم دولومیت در شکل (9-3) قابل مشاهده است.

Figure 2-3:Variation of the cold crushing strength of the magnesite-dolomite refractory specimens as a function of nanoparticles addition.

با توجه به شکل(11-3) نمونه دیر گدازهای حاوی نانوذرات استحکام فشاری بیشتری نسبت نمونههای بدونه نانوذرات دارند . این به خاطر تقویت ساختارهای مرزی و اصلاح ریزساختارها میباشد. که نتیجه ان ارتباط بین رفتار c.c.s  و مشخصات میکرو ساختار میباشد.

همچنین میتوان مشاهده کرد که استحکام فشاری سرد در نمونههای که حاوی نانوذرات Cr2O3   هستند بیشتر از نمونههای حاوی نانوذرات وFe2O3 Al2O3  با توجه به شکل بیشترین مقدار استحکام فشاری سرد مربوط به نمونه حاوی 1.5 درصد از نانوذرات Cr2O3 میباشد.مشاهده میشود که از 1.5 درصد به بالا از ماده افزودنی Cr2O3   باعث کاهش استحکام فشاری سرد نمونه میشود.

این تغییرات استحکام فشاری سرد میتواند دلایل زیر را داشته باشد:

- تخلخل ظاهری پایین 0.5 ، 1 و 1.5 درصد وزنی از نانوذرات Cr2O3

- از 1.5 درصد وزنی به بالا اگلومرههای بزرگی تشکیل میشوند که ضریب انبساط حرارت بالای دارند

αMgO=13.6* 10-6   1℃

αCaO=13.8*10-61℃

αMgCr2O3=7.6*10-61℃

ضریب انبساط حرارتی متفاوت بین فازهای موجود باعث ایجاد میکرو ترکهای در اطراف اگلومرهای تشکیل شده میشود .که این ترکها باعث کاهش عملکرد مکانیکی دیر گداز میشوند.

3-2-3-اثرات افزودن نانوذرات MgAl2O4 بر روی خواص دیرگدازهای منیزیم دولومیتی [8]:

در این بررسی که توسط Salman Ghasemi-Kahrizsangi و همکاران انجام گرفته است نانو ذرات MgAl2O4 با درصد وزنیهای 0 ، 2، 4 ،6 و 8 درصد به دیرگدازهای منیزیم دولومیت اضافه شده است و خواص این دیر گداز ها در حالت با ماده افزودنی و بدونه ماده افزودنی با هم مقایسه شده است.

نتایج تست دانسیته بالک و تخلخل ظاهری:

نتایج مربوط به تست دانسیته بالک در شکل (12-3) و نتایج مربوط به تست تخلخل ظاهری در شکل (13-3) قابل مشاهده میباشد.

Figure 3-3: Density of MgO-CaO refractory as a function of nano spinel content

Figure 4-3:porosity of MgO-CaO refractory as a function of nano spinel content

با توجه به شکل (12-3) میتوان گفت که با افزایش نانو ذرات MgAl2O4 دانسیته بالک نیز افزایش میابد.

با توجه به نمودار تخلخل ظاهری مشخص است که افزایش درصد وزنی MgAl2O4 در نمونه دیرگداز تخلخل ظاهری کاهش پیدا میکند اما این روند تا درصد وزنی 6 ادامه پیدا میکند و از 6 درصد تا 8 درصد وزنی میزان تخلخل ظاهری افزایش پیدا میکند.

روند متراکم شدن نمونههای پخت شده ترکیب شده با نانو ذرات MgAl2O4  ممکن است با موارد زیر مرتبط باشد.

- تراکم بهتر دیر گداز ها با پر کردن حفرههای بین دانههای MgO و CaO .

- انتقال جرم بهتر به خاطر این که نانو ذرات سرامیکی میتوانند به عنوان یک پیوند سرامیکی بین فازهای MgO و CaO ایجاد کنند.

- نقطه ذوب فاز اسپینل ) MgAl2O4 (Tm=2135℃ در مقایسه با  فازهای زیر پایینتر میباشد.

MgO→Tm=2852℃

CaO→Tm=2572℃

- همچنین فاز های تشکیل شده نیز دارای نقطه جوش پایینتری میباشند.

C3A→Tm=1541℃

CA→Tm=1604℃

که باعث کاهش تخلخل ظاهری و افزایش دانسیته بالک میشود.

- به دلیل دانسیته واقعی بالای MgAl2O4→ρ=3.58grcm3  در مقایسه با منیزیم و دولومیت :

CaO=2.87grcm3

MgO=3grcm3

و نیز دانسیته بالای فازهای جدید:

C3A=3.68grcm3

CA=2.99grcm3

همچنین افزایش تخلخل ظاهری در درصدهای بالای فاز اسپینل MgAl2O4 به دلیل تفاوت زیادی که بین ضریب انبساط حرارتی وجود دارد :

αMgO=13.6* 10-6   1℃

αCaO=13.8*10-61℃

αMgAl2O4=7.6*10-61℃

که این عامل میتواند میکرو ترکهای را در ساختار ایجاد کند و تخلخل ظاهری افزایش پیدا کند.

در نتیجه در چنین شرایطی نانو ذرات MgAl2O4 به احتمال زیاد مانند مایع عمل میکنند و مکانیزم پخت فاز مایع در فرایند پخت منجر به تشکیل فازهای با نقطه ذوب پایین مانند CA و C3A  که این منجر به تراکم بالاتر میشود. از انجایی که انتقال جرم در حالت انژی پایین از طریق حالت مایع و سپس از طریق حالت جامد انجام میشود که این عامل باعث تراکم بهتر نمونه میشود.

نتایج استحام فشاری سرد:

نتایج تست استحکام فشاری سرد در شکل (14-3) اورده شده است.با توجه به این شکل میزان استحکام فشاری سرد در نمونههای حاوی نانوذرات MgAl2O4 بسیار بیشتر از نمونههای بدونه نانو ذرات میباشد.

Figure 5-3:Cold crushing strength of the MgO-CaO refractory as a function of nano spinel content.

با توجه به شکل میتوان مشاهده کرد که با افزایش درصد وزنی نانو ذرات MgAl2O4 تا 6 درصد میزان استحکام فشاری سرد افزایش پیدا میکند اما از 6 درصد وزنی به بعد میزان استحکام فشاری سرد افزایش پیدا میکند.

این تمایل مکانیکی میتواند دلایل زیر را داشته باشد :

- فشرده سازی خوبی که بر اثر فاز نانو ذرات اسپینل صورت میگیرد .

- تخلخل ظاهری پایین در حالتی که درصد وزنی MgAl2O4 2،6،4 میباشد با نقطه جوش پایین مانند فازهای CA و C3A در دمای پخت به وجود میاید.

# فصل چهارم

# (جمع بندی)

1-4-مقدمه:

در این پروزه به بررسی اثرات نانو ذرات Al2O3  ،MgAl2O4  ،Fe2O3 وCr2O3  بر روی میکرو ساختار و نیز خواص مکانیکی و شیمیایی دیرگدازها میپردازیم.ازجمله خواص دیرگدازها که در اکثر پژوهشها مورد بررسی قرار میگیرد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- مقاومت هیدرتاسیون

- دانسیته بالک

- تخلخل ظاهری

- مقاومت خردایش سرد(استحکام فشاری سرد)

- مقاومت در برابر شوک حرارتی میباشد

2-4 - جمع بندی:

در زیر به صورت خلاصه به جمع بندی اثرات افزودن نانو ذرات مختلف به دیر گدازهای منیزیم دولومیتی را مورد بررسی قرار میدهیم.

1-2-4-مقاومت هیدر تاسیون:

وقتی که دیرگدازهای منیزیم دولومیتی در معرض رطوبت هوا قرار میگیرند خیلی سریع واکنش داده و فازهای   Mg(OH)2 وCa(OH)2 تولید میکند که این مسئله برای یک دیرگداز اصلا مناسب نمیباشد.با افزودن نانوذرات به دیرگدازهای منیزیم-دولومیتی مقاومت در برابر هیدرتاسیون افزایش پیدا میکند.دلیل این موضوع واکنش دادن نانوذرات با فازهای CaO و MgO و تشکیل فازهای جدید میباشد که این عامل باعث پوشش مرزدانهها و نیز ذرات CaO و MgOمیشود و مقاومت هیدر تاسیون افزایش پیدا میکند.

2-2-4-دانسیته بالک وتخلخل ظاهری:

برای یک نمونه دیرگداز در حالت کلی هر چه دانسیته بالک بیشتر باشد یعنی نمونه متراکم تر باشد باشد بهتر است و هرچه تخلخل ظاهری یا خلل و فرج نمونه کمتر باشد مناسبتر میباشد.با توجه به بررسیهای صورت گرفته که نمونههای از ان در بالا ذکر شده است ، با افزودن نانو ذرات مختلف دانسیته بالک نمونههای دیرگداز همواره افزایش پیدا میکند.که از جمله دلایل ان این میباشد که بعد از افزودن نانوذرات فازهای جدیدی که تشکیل میشوند دارای دانسیته بالاتری نسبت به حالت قبل میباشند.

با افزودن نانو ذرات تخلخل ظاهری بهبود پیدا میکند اما از یک جایی به بعد با افزایش درصد نانوذرات اضافه شده ، تخلخل ظاهری افزایش پیدا میکند.که دلیل ان اختلاف بسیار زیادی است که بین ضریب انبساط حرارتی فازهای تشکیل شده وجود دارد که این عامل باعث ایجاد میکرو ترکهای در ساختار نمونههای دیرگداز میشود و تخلخل ظاهری افزایش پیدا میکند.

3-2-4-مقاومت خردایش سرد:

مقاومت خردایش سرد ازجمله خواص مکانیکی دیرگدازها میباشد .هر چه این مقدار برای یک نمونه دیرگداز بالاتر باشد ،مناسبتر است.با اضافه کردن نانوذرات به دیرگدازها مشاهده میشود که مقاومت خردایش سرد افزایش پیدا میکند اما به دلیل ایجاد میکرو ترکها با افزایش درصد وزنی نانوذرات اضافه شده به همان دلیلی که در بالا ذکر شد ،مقاومت خردایش سرد کاهش پیدا میکند.

4-2-4-مقاومت در برابر شوکهای حرارتی:

هر چه مقاومت در برابر شوکهای حرارتی برای یک نمونه دیرگداز بیشتر باشد ان دیرگداز مطلوبتر میباشد.اضافه کردن دیرگداز به دلیل تشکیل فازهای جدید مقاومت در برابر شوکهای حرارتی را افزایش میدهد.به عبارت دیگر فازهای جدید تشکیل شده مانند یک سپر از فازهای CaO و MgOدر برابر شکهای حرارتی محافظت میکنند.

## 3-4-شرکتها کارخانجات تولید کننده دیرگداز در ایران:

جدول 1-4: شرکتها کارخانجات تولید کننده مواد دیرگداز در ایران

| شرکت | محصولات |
| --- | --- |
| نسوز خوزستان | تولید کننده انواع جرمهای نسوز |
| گروه صنایع فراوردههای نسوز نیرو | تولید کننده انواع فراوردههای شاموتی و الومینایی در گونههای متنوع شکل دار و بیشکل |
| فراوردههای نسوز تبریز | تولید کننده انواع نسوزها |
| فراوردههای نسوز پارس | تولید اجر نسوز برای کورههای صنعتی |
| فراوردههای نسوز ایران(سهامی عام) | اجر ومواد ویژه نسوز |
| فراوردههای نسوز امین اباد(ارکو) | تولید انواع آجرهای نسوز و جرمهای ریختنی و پاشیدنی نسوز |
| فراوردههای نسوز اذر | تولید انواع اجرهای شاموتی،الومینیومی،منیزیت کربنی،دولومیتی،انواع ملاتهای شاموتی و الومینیایی،انواع جرمهای ریختنی و گلهای مجزا |
| فراوردههای دیرگداز ایران | تولید اجر،مواد نسوز ویژه و اجر نسوز قلیائی |
| صنایع ذوب ایران(سهامی خاص) | تولید کننده انواع خاکهای نسوز صنایع فولاد و چدن،تولید کننده کورههای دوار ذوب چدن،مس،روی و...از ظرفیت 200 الی 500 کیلوگرم و نماینه ویژه شرکت فرو الیاژ ایران(فرو سلیس ازنا) |
| صنایع دیرگداز امل(سهامی خاص) | تولید کننده اجر نسوز سبک ایزوله (عایق) |
| سرامیک پیشرو | اجرهای نسوز و عایقهای حرارتی |
| سرامیک اقبال(سهامی خاص) | انواع نسوزهای صنعتی و سرامیکی |
| چینندگان(سهامی خاص) | قطعات نسوز پیشرفته |
| تکافو(سهامی خاص) | تولیدکننده فراوردههای بیشکل از قبیل انواع جرمهای نسوز ،انواع جرمهای عایق،انواع ملاتهای شاموتی و الومینایی،فراوردههای نسوز در اندازههای گوناگونو با اشکال هندسی نامنظم ،لانسهای دمش گاز خنثی ،صنایع فولاد لانس(لوله با پوشش سرامیکهای دمش گاز اکسیژن) |
| تولیدی و مهندسی نسوزین(سهامی خاص) | تولید انواع مواد ویژه شاموتی ،الومینیومی و قلیائی |

# مراجع

# مراجع:

| [1] | K. GOTO, K. KOHNO, T. IKEMOTO, S. HANAGIRI and T. MAYSUI, "Progress and Perspective of Refractory Technology," NIPPON STEEL TECHNICAL REPORT, 2013. |
| --- | --- |
| [2] | P. I. Pelissari, F. Bouville, V. C. Pandolfelle, D. Cernelli, F. Giuliani, A. P. Luz and A. R. Studart, "Nacre-like ceramic refractories for high temperature applications," elsevier, pp. 1-2, 2017. |
| [3] | م. صلواتی نیاسری and ز. فرشته , نانو شیمی(روشهای ساخت.بررسی خواص و کاربردها, کاشان: انتشارات دانشگاه کاشان, 1391. |
| [4] | s. Ghaseemi Kahrizsangi, A. Nemati, A. Shahraki and M. Farooghe, "The effect of nanno-additives on the hydration resistance of materials synthesized from the MgO-CaO system," International Journal of Engineering, 2016. |
| [5] | A. Shahraki, S. Ghasemi_kahrizsangi and A. Nemati, "Performance improvement of MgO-CaO refractories by the addition of nano-sized Al2O3," elsevier, 2017. |
| [6] | ش. شمس, م. اکبری, م. حیدرزاده هفشجانی and ن. جعفر یوسفی, "بررسی ویژگیهای انواع دولومیت مصرفی در صنایع فولاد و دیرگدازها," دومین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز ایران, اردیبهشت 1394. |
| [7] | م. حیدر زاده هشجانی, م. نیلوفروشان, س. اطرج and م. عبدالهی, "بررسی اثر افزودن نانو اکسید کروم بر خواص دیر گدازهای دولومیتی," دومین همایش و نمایشگاه دیرگداز ایران, اردیبهشت 1394. |
| [8] | S. Ghasemi_Kahrizsangi, H. Gheisari Dehsheikh and E. Karamian, "Effect of MgAl2O4 nanoparticles addition on the densification and properties of MgO-CaO refractories," elsevier, 2017. |
| [9] | S. Ghasemi_Kahrizsangi, E. Karamian, A. Ghasemi_Kahrizsangi, H. Gheisari Desheikh and A. Saheily, "The impact of trivalent oxide nanoparticles on the microstructure and performance of magnesite-dolomite refractory bricks," Elsevier, 2017. |
| [10] | S. Ghasemi-Kahrizangi, H. Gheisari Dehshekh and M. Boroujerdnia, "MgO–CaO–Cr2O3composition as a novel refractory brick: Use of Cr2O3nanoparticlesSalman," elsevier, 2017. |
| [11] | F. Kashaninia, H. Sarpoolaky, R. Naghizadeh, A. Bagheri and M. Zamnipour, "IMPROVING HYDRATION RESISTANCE OF MAGNESIA-DOLOMA REFRACTORIES BYIRON OXIDE ADDITION," Iranian Journal of Materials Science & Engineering, 2011. |
| [12] | S. Ghasemi-kahrizange, M. Barati sedeh, H. Gheisari dehsheikh, A. Shahraki and M. Foroogi, "Densification andpropertiesofZrO2 nanoparticles added magnesia–doloma refractories," elsevier, 2016. |
| [13] | S. Ghasemi-kahrisangi, E. Kamian and H. Gheisari Dehsheikh, "The impact of ZrSiO4 nanoparticles addition on the microstructure and properties of dolomite based refractories," elsevier, p. 13936, 2017. |
| [14] | N. Stochero, E. Marangon, A. Nunes and M. Tier, "Development of refractory ceramics from residual silica derived from rice husk ash and steel fibres," elsevier, p. 13785, 2017. |
| [15] | H. Gheisari Dehsheikh and S. Ghasemi Kahrizsangi, "The influence of silica nanoparticles addition on the physical, mechanical, thermo-mechanical as well as microstructure of Mag-Dol refractory composites," elsevier, 2017. |
| [16] | S. Ghasemi Kahrizsangi, H. Gheisari Dehsheikh and E. Karamian, "Impact of Titania nanoparticles addition on the microstructure and properties of MgO-C refractories," elsevier, 2017. |
| [17] | ر. مرزبان, س. اطرج, ز. تعلی نعمتی and ن. سجادی, "بررسی تاثیرات نانو ذرات الومینا بر انالیز فازی و ریز ساختار دیرگدازهای ریختنی خود جاری الومینا -اسپینلی," اولین همایش ملی دیر گدازها, p. 434 و 435, 25 و 26 فروردین 1388. |

Refractories

magnesites

chrome ore

synthetic magnesia clinker

Richard Faynman

MgO

Argon Oxygen Decarburization

Hydration resistance

apparent porosity

Bulk density

Cold crushing strength

Thermal shock resistance

Anisotropy

Flexural strength

steel fibre

Ca3Al2O6

SEM

B.D

A.P

MgO.Al2O3

C.C.S

2CaO.Fe2O3

12CaO.(Al2O3)12

CaO.Al2O3